## Technická dokumentace

## 111

# Lepidlo pro obklady a dlažbu s 
použitím i pro lepení a stěrkování EPS a MW

### 111 je mrazuvzdorná suchá cementová malta s použitím pro vnitřní a venkovní prostory dle EN ČSN 12004 – C1T

### POUŽITÍ:

Pro lepení nasákavých keramických a kamenných nástěnných a podlahových obkladů do tenkého uložení pro interiéry a exteriéry. Stavební lepidlo je možné použít pro lepení a stěrkování EPS a MW s použitím talířových hmoždinek určených pro zateplovací systémy malých a středních objektů do max. výšky 6m. Jinak použijte lepidlo 3000 nebo 3010, které jsou certifikované dle ETAG 004 bez výškového omezení.

### SLOŽENÍ:

Křemičité písky na cementové bázi, neobsahuje azbest ani jiné toxické látky, dále obsahuje vysoce hodnotná pojiva dle norem EU harmonizované s ČSN

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Počáteční tahová přídržnost			> 0,5 MPa

Tahová přídržnost po tepelném stárnutí		> 0,5 MPa

Tahová přídržnost po ponoření do vody		> 0,5 MPa

Tahová přídržnost po zmrazení a rozmrazení		>0,5 MPa

Skluz					< 0,5 mm

Přídržnost k EPS a MW				> 0,08 N/mm2

Záměsová voda				0,26 l/kg

Zkoušky materiálu jsou prováděny dle norem ČSN v TZÚS

### PLOCHY ULOŽENÍ

Úložné plochy musí být dostatečně pevné a rovné a zbavené solných výkvětů. Před použitím vždy napenetrovat plochy penetrací PEKO v poměru 1:9, která zároveň provede odstranění povrchové nečistoty od prachu a volných částic a taktéž sjednotí nasákavost. Nově nahozené omítky musí mýt min. tloušťku 20 mm a starší 28 dní. Ukládací plochy ze dřeva, dřevitých desek, kovu a umělých hmot nejsou pro hydraulicky tvrzená lepidla vhodná, je nutné použít FLEXIBILNÍ lepidla jako FS 31 nebo Z 20.

### ZLÁŠTNÍ POKYNY

Při teplotách pod +5°C a při očekávaných mrazech se nesmějí obkladačské a zateplovací práce provádět. Čerstvě nanesená malta se musí před rychlým vysušením chránit. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé špatným použitím výrobku. Práce se provádějí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte mýdlem a vodou a pokožku ošetřete emulzní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa vodou a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí na paletách EUR v balení 25kg. 111 se musí skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí je záruční doba min. 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti.

### POSTUP PRACÍ:

Na stěnu se nanese zubovou stěrkou stěrkovou přiměřená vrstva v ploše cca 2m2, což je plocha odpovídající mírnému zavadnutí, aby se přebytečná voda vsákla a lepidlo se stalo plastické. Dále již klademe dlažbu či obklady na konečné místo. Při této plasticitě se lepidlo stává optimální pro obkladače. Dlažbu ani obklady nenamáčíme.

Lepení ESP a MW se provádí tak že naneseme lepidlo na desku po obvodu a do středu dáme 3 lepidlové terče. Stěrkování se provádí lepidlem na izolaci a teprve potom vkládáme armovací síťovinu. Po zavadnutí provedeme nanesení druhé vrstvy, která se po zatvrdnutí napenetruje buď penetrací PENETOL nebo PENESIL dle použití omítky

### DOZOR

111 a všechny jeho modifikace je ve složení a výrobě stále kontrolované vlastním a cizím dozorem

OBKLADY				SPOTŘEBA				OZUBENÍ

malá mozaika				1,6-2,2 kg/m2				2-3 mm

dlaždice 15x15				2,4-3,6 kg/m2				4-5 mm

hrubá keramika				3,6-4,5 kg/m2				5-6 mm

lepení izolantu				2,5-3,2 kg/m2				dle normy ETA

zateplovací stěrka				3,8-4,2 kg/m2				dle normy ETA

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu platí do vydání nového 						www.tomes-vsh.cz