## Technická dokumentace

## 4000

# Flexibilní lepidlo pro obklady a dlažby

### Flexibilní lepidlo pro lepení obkladů, dlažeb, polystyrenu a potahy pod omítky s vyšším zatížením.

### POUŽITÍ:

Univerzální flexibilní mrazuvzdorné lepidlo s mnohostranným využitím. Vhodné pro lepení obkladů a dlažeb, kameninových, cihlových, keramických i skleněných (mozaika). Vhodné pro lepení dlažeb na podlahy i s podlahovým topením. Lepení přesného zdiva ve venkovní prostředí. Možnost použít i na zateplovací systémů.

### SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

Křemičité písky, portlandské cementy, zušlechťující přísady a výztužná vlákna, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, vysoce hodnotná pojiva dle norem EU. ČSN EN 12004,ČSN EN 12002, harmonizované s EU.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost:				cca. 1600 kg/m3

Počáteční tahová přídržnost			≥ 1,0 N/mm2

Tahová přídržnost				≥ 1,0 N/mm2

Tahová přídržnost po působení tepla		≥ 1,0 N/mm2

Doba zavadnutí				≥ 1,0 N/mm2 po ne méně než 20 min

Skluz					≤ 0,5 mm

Doba vytvrzení +23°C, 50% r.v.			=pochůznost/zatížitelnost =24 hod./7 dní

Stanovení příčné deformace:			≥ 2,5 mm

### PLOCHY ULOŽENÍ

Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Strojní omítky 7-14 dní, cementové potěry 21-28 dní, konstrukční betony cca 180 dní. V případě znečištění je nutno použití penetračních nátěrů PEKO  nebo KM-penetrace kritického mostu (adhezní můstek). Plochy pod dlažbou vyrovnat samonivelační hmotou (SMV nebo SMV-n) dle typu použité penetrace. Anhydritové potěry nutno nechat vyschnout pod hranici 0,5% relativní vlhkosti. Silně savé podklady nejprve nepenetrovat penetrací „PEKO“ nebo penetrací „KM-kritického mostu“ a nechat zaschnout.

### POSTUP PRACÍ

Vsypat obsah do vody v poměru 6,75 l čisté vody na 25 kg balení rozmíchat vrtačkou cca 500-750 ot./min. se spirálou 85 mm v průměru a 150 mm vysokou po dobu 3 min. Hmota se nechá odstát 5 min. odstát a poté se promíchá ještě jednou po dobu 2 min. pro aktivaci zušlechťujících látek. Pro vlastní zpracování požijeme zubovou stěrku a nanášíme na plochy v celoplošném nanášení. Ke spárováním obkladů a dlažek je možno použít spárovací hmoty FM vodoodpudivé a flexibilní v patnácti standardních barvách v šířce 1-20 mm. Při větších plochách dbát na dilatační spáry vyplněné trvale plastickou hmotou. Nářadí se vždy ihned po použití omyje vodou

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 20 a 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba min. 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti. Obaly lze vrátit do sběrných dvorů.

### ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Při teplotách pod 5°C a očekávaných mrazech obkladačské práce neprovádět. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyje vodou a mýdlem a pokožku ošetříme emulzivní mastí. Při práci nepít a nejíst. Při vniknutí do očí vypláchnout proudem vody. Při použití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte cca 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### LIKVIDACE OBALU

Likvidovat obaly v souladu se zákonem o odpadech.

OBKLADY				SPOTŘEBA				OZUBENÍ

malá mozaika				1,6-2,2 kg/m2				6-6 mm

dlaždice 15x15				2,4-3,6 kg/m2				8-8 mm

hrubá keramika				3,5-4,2kg/m2				10-10 mm

velkoplošná dlažba				5,0-5,5 kg/m2				12-12 mm

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

Platnost tohoto technického listu do vydání nového						www.tomes-vsh.cz

# Text boxes

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1

C2T-S1