## HYDRO – 2

### HYYDROIZOLAČNÍ STĚRKA – DVOUSLOŽKOVÁ

### POUŽITÍ:

Těsnící hmota je určena na místa trvale namáhané vlhkostí s tlakovou vodou do 10metrů vodního sloupce
(např. lázně, koupelny, sprchy, toalety, atd.). lze použít i v místech podlahového topení a kanalizační vpusti.

### SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

Hydro 2 je vyrobena z křemičitých písků, hydraulických pojiv a přesně sladěných zušlechťovacích látek. Vyznačuje se vysokou plastičností.

### TECHNOICKÉ ÚDAJE

Měrná hmotnost				1600 kg/m3

Pevnost v tahu za ohybu			≥1,0 N/mm2

Přídržnost				≥1,5 N/mm2

Vodotěsnost po 72 hodinách		bez průsaku

### PODKLAD POD HYDROIZOLACI:

Podklad musí být suchý pevný, zbavený nečistot které by bránily přilnutí k podkladu jako je prach, malba, tuk a jiné mastnoty, odlupující se části.

EXTERIÉR:

Pokud je podklad beton, musí být starší než 3 měsíce od položení a musí mít maximálně 4% zbytkové vlhkosti. Cementové potěry a omítky, vápenocementové omítky stáří více než 28 dní, zbytková vlhkost< 4% opatřené nátěrem Kritický most.

INTERIÉR

Na sádrokartony a sádrovláknité desky (připevněné dle norem výrovce) natřené penetračním nátěrem Kritický most, nátěr necháme zaschnou min. 4 hodiny. Anhydrit (zbytková vlhkost < 0,5%).

### ZPRACOVÁNÍ:

Nejprve do připravené čisté nádoby nalijeme tekutou složku a potom přidáme suchou složku v poměru 340 g tekuté složky na 1 kg suché složky. Pro nanášení válečkem přidáme 20 g vody, pro nanášení nerezovým hladítkem 10 g vody. Poté promícháme vrtulí (80 mm šířka a 150 mm výška) připevněné na vrtačce při cca. 500 otáčkách za minutu. Mícháme minimálně 3 minut, až do plného rozmíchání ( nesmí být hrudky v hmotě). Hmotu necháme 2 minuty ustát, aby se aktivovaly zušlechťující látky, pak ještě jednou promícháme po dobu cca. 2 minuty. Před aplikací vložte těsnící nároží a těsnící prvky do rohů, koutů místností a do prostupů. Tyto prvky vždy překryjeme třetí vrstvou, v ploše minimálně dvě vrstvy.

### ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:

Přimíchání cizích látek není dovoleno. Práce se provádí v suchém prostředí při teplotě vzduchu od 5°C do 25°C.  Veškeré technické parametry jsou zachovány při teplotě 20°C a 60% relativní vlhkosti. Případné urychlení nebo zpomalení tuhnutí je přímo úměrné teplotě. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa vodou a vypijte cca 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Hydroizolační hmota se dodává v plastových kbelících po 7 kg, 21 kg, na paletách EUR. Skladovat v prostorech při teplotách od 5°C do 25°C. Chraňte před přímím slunečním zářením. Při dodržení tohoto prostředí záruční doba 12 měsíců.

### DOZOR:

Hydro – 2 ve složení a výrobě podléhá stálé kontrole a cizí kontrole (TZÚ stavební).