## Technická dokumentace

## SANA 04, SANA, T/3

# Sanační systém vysušující zdivo

### SANA 04 je suchá podstřiková malta podle ČSN 72 2430-5

POUŽITÍ:

Pro zpevnění zkorodovaného zdiva a lepší následnou přídržnost sanace. Aby byla sanace účinná, je důležité provést co možná nejvíce celistvou tloušťku podstřiku . Po vytvrdnutí  cca 24 hod. provedeme nanesení sanačního jádra..

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, vysoce hodnotná pojiva zajišťující vysokou porézností dle DIN 18 575.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zkoušky prováděné dle norem ČSN v TZÚS. Měrná hmotnost: cca 1550 kg/m3, pevnost v tlaku : min. 1,5 Mpa, pevnost v tahu za ohybu: min. 0,8 Mpa, přídržnost : min. 0,18 Mpa, objem vzduchových pórů v mokrém stavu: >15%, vodní součinitel:0,28

### SANA je suchá malta podle ČSN 72 2430-5

POUŽITÍ:

Pro ochranu zdiva proti vzlínající vlhkosti a prostupu minerálních solí. Aby byla sanace účinná, je důležité dodržovat minimální tloušťku jádra 20 mm. V případě, že podklad má velké výtluky, můžeme je zaplňovat kousky nových cihel. Konečnou úpravu musíte provádět sanační omítkou T/3

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, vysoce hodnotná pojiva zajišťující poréznost dle DIN 18 575.

TECHNICKÁ DATA:

Zkoušky prováděné dle norem ČSN v TZÚS. Měrná hmotnost: cca 1000kg/m3, pevnost v tlaku: min. 1,5 Mpa , pevnost v tahu za ohybu: min. 0,8 Mpa, přídržnost: min 0,18 Mpa, objem vzduchových pórů v mokrém stavu: >30%, vodní součinitel :0,20, difuzní odpor: 1,7 (10m/s).

### T/3 je připravená suchá zušlechtěná sanační omítka dle ČSN a DIN v designu sněhově bílé hladké štukové omítky

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

Suchá omítka, vyrobená z křemičitých písků a zrn, přislušných hydraulických pojidel a přesně sladěných zušlechťovacích látek.. vyznačuje se vysokou prodišností, dobrou zpracovatelností a vysokou vydatností. T/3 se nejlépe zpracovává ručně, ale může být zpracována i vhodnými omítacími stoji.

TECHNICKÁ DATA:

Zkoušky prováděné dle norem ČSN v TZÚS. Měrná hmotnost: cca 1200 kg/m3, pevnost v tlaku: min. 1,0 Mpa, pevnost v tahu za ohybu: 0,3 Mpa, přídržnost: min.0,18 Mpa, pórovitost omítky: : >20%, difuzní odpor: 1,2 (10m/s).

ZPRACOVÁNÍ:

Míchadlem nebo míchačkou rozmíchaná omítkovina a  malta musí asi 10 min. zrát k úplnému rozložení zlepšujících látek. Po uzrání se malta ještě jednou krátce promíchá. Konečná úprava designu omítky T/3 se provádí  hladítkem dle všeobecně platných štukatérských pravidel. Sanační systém je určen pro ruční zpracování.

BAREVNÉ ODSTÍNY:

Základní provedení je ve sněhově bílé barvě. Případné barevné odstíny lze provádět silikátovými nátěrovými hmotami až po úplném zatvrdnutí a vyschnutí, nátěr NESMÍ obsahovat latexové přísady.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY:

Přimíchání cizích látek není dovoleno. Při teplotách pod 5°C a při očekávaném mrazu se nesmějí práce provádět. Čerstvě nanesená malta se musí před rychlím vysušením chránit. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádějí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte mýdlem a vodou, pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 l vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:

Dodávky se provádějí na paletách EUR SANA 04 v balení po 40 kg, SANA po 30 kg a T/3 po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí je záruční doba min. 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik zabraňující zvlhnutí vlivem atmosferické vlhkosti

DOZOR:

SANA 04, SANA, T/3 a všechny jejich modifikace jsou ve složení a výrobě stále kontrolovány vlastním i cizím dozorem.

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

Platnost tohoto technického listu do vydání nového								www.tomes-vsh.cz