## Technická dokumentace

## SPP/1, SPP/2, SPP/3 silikonová PLUS

# Vrchní zatíraná silikonová PLUS omítka

### SPP silikonová PLUS je připravená zatíraná silikonová pastovitá omítkovina s kapičkovým efektem v designu štípaného mramoru.

### POUŽITÍ:

SPP silikonová PLUS je dekorativní silikonová omítkovina zatíraného typu, určená pro finální úpravu zateplovacích systémů, betonových panelů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Jde o strukturovanou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Tato úprava je hydrofobní, nenasákavá a povrch zůstává dlouho čistý, mrazuvzdorný ,vodoodpudivý a omyvatelný. V případě zašpinění lze omýt tlakovou vodou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Obsah netěkavých látek			min. 80%

Měrná hmotnost				1800 kg/m3

Nasákavost po zaschnutí			0,01 l/m2

Součinitel difúzní vodivost			max. 0,7 W/mK

Přídržnost k betonu				min. 1,1 MPa

### VRSTVA PODKLADU

Základ pod omítky musí být dostatečně pevný. Podklad musí být bez nečistot, prachu, uvolněných částic, výkvětů a latexových nátěrů. Navazující podmítka se rovnoměrně napenetruje výrobkem naší firmy Penesil K použití nátěru použijeme malířskou štětku nebo fasádní váleček. Pro rovnoměrné nanesení je lepší použít fasádní váleček.

### ZPRACOVÁNÍ

Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, s ne  příliš vysokými otáčkami v délce 1 min. takto připravená omítkovina je již připravena k aplikaci. V případě, že se zdá omítka pro aplikaci hustá, je možné přiředit nalitím až 0,1 l silikonového ředidla Penesil do kbelíku potom je nutné dolít do každého kbelíku kvůli celistvosti stěny. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem.. Po částečném zavadnutí předladíme plastovým hladítkem (ABS) tak, aby se sjednotily hrany drceného mramoru. Aplikujeme při teplotě 5°C až 30°C. Při nanášení chránit stěny před přímým slunečním zářením. Plochy na které se nebude aplikovat omítka nutno zakrýt před znečištěním.

### ZLÁŠTNÍ POKYNY

Při teplotách pod +5°C a při očekávaných mrazech se nesmějí omítací práce provádět. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádějí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte mýdlem a vodou, pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při použití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě 5-30°C, ne na přímém slunci. Při dodržení suchého prostředí záruční doba min. 12 měsíců.

### DOZOR

SPP ve složení a výrobě podléhá stále vlastní kontrole a cizí kontrole (TZÚ stavební).

### BAREVNÉ ODSTÍNY

Základní provedení je ve sněhově bílé barvě. Případné barevné odstíny lze na objednávku vyrobit dle firemního vzorkovníku ALFA v cca 360-ti odstínech, nebo po dohodě z jiného vzorkovníku za příplatek.

TYP			PRŮMĚR ZRNA		VYDATNOST		OMÍTNUTÁ PLOCHA

SPP silikonová PLUS		           1,5 mm		       2,1 kg/m2			cca 11,9 m2

SPP silikonová PLUS		           2,0 mm		       2,5 kg/m2			cca 10,0 m2

SPP silikonová PLUS		           3,0 mm		       3,1 kg/m2			cca 8,0 m2

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu do vydání nového						www.tomes-vsh.cz