## Technická dokumentace

## 3010

# Lepidlo pro zateplovací systémy

### 3010 je suchá flexibilní malta ( šedá, bílá) s extrémní adhezní silou a velmi vysokou mrazuvzdorností.

### POUŽITÍ:

Určeno pro zateplovací systémy a na lepení a stěrkování EPS a minerální vaty.

### SLOŽENÍ:

Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, obsahující vysoce hodnotná pojiva dle norem EN 13004.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost:				cca. 1600 kg/m3

Pevnost v tahu za ohybu			min. 2,0 MPa

Přídržnost					min. 1,0 MPa

Součinitel difúzní vodivosti			8,52 10-12 ± % δ (ps)

Faktor difúzního odporu			23,2 ± 10%μ

Mrazuvzdornost				min. 25 cyklů

Záměsová voda				0,24 l/kg

Zkoušky materiálu jsou prováděny dle norem ČSN v TZÚS

### PLOCHY ULOŽENÍ

Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Musí vykazovat dostatečnou pevnost povrchu a musí být prosty nečistot, které nepříznivě ovlivňují přilnavost tenkých úložných malt, jako jsou např. volné součásti, výkvěty a prach. Spojovací plochy mají mít pevnost v tlaku min. 9 Mpa, potěry na oddělovacích vrstvách vrstva min 30 mm. Nahozené omítky mají mít min. tloušťku 10 mm, jako i hrubé povrchy. Doporučené stáří cementových omítek je 28 dní. Před lepením EPS  nebo minerální vaty napenetrovat „ penetrací koncentrát“ ředění v poměru 1:9

### ZLÁŠTNÍ POKYNY

Toto lepidlo je určeno na polystyrén. Při teplotách pod 5°C a při očekávaných mrazech se nesmějí obkladačské a zateplovací práce provádět. Čerstvě nanesená malta se musí před rychlím vysušením chránit. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při použití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti. Obaly lze vrátit do sběrných dvorů.

### DOZOR

3010 a všechny jeho modifikace jsou ve složení a výrobě stále kontrolovány vlastním i cizím dozorem

OBKLADY				SPOTŘEBA				OZUBENÍ

dlaždice 15x15				2,4-3,6 kg/m2				6-6 mm

lepení izolantu				3,0-3,5kg/m2				dle normy

zateplovací stěrka				3,8-4,2 kg/m2				dle normy

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

J.Švermy 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

Platnost tohoto technického listu do vydání nového						www.tomes-vsh.cz