## Technická dokumentace

## FS 31

# Flexibilní-ELASTICKÉ lepidlo pro obklady a dlažby

### Elastické lepidlo pro lepení obkladů, dlažeb, polystyrenu a dlažeb s vysokým

### deformačním zatížením, jako jsou vytápěné podlahy, balkóny, terasy a bazény.

### POUŽITÍ:

Pro lepení obkladů a dlažeb, kamenných, cihlových, keramických i skleněných (mozaika) s použitím na vnitřní i venkovní prostředí na vysoké deformační zatížení. Toto lepidlo je určeno na lepení obkladu na obklad, dlažba na dlažbu, do trvale vlhkých prostor, lepení kročejových desek. UČELOVÁ POUŽITÍ: podlahová topení jak vodovodní tak i elektrické, chodby, koupelny, balkóny, těžké zateplovací systémy, dále pro lepení a stěrkování dřevoštěpkových, cementotřískových desek, atd.…

### SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

Křemičité písky, portlandské cementy, zušlechťující přísady a výztužná vlákna, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, vysoce hodnotná pojiva dle norem EU. S úředním atestem, schváleno jako C2TE – S2 dle normy ČSN EN 12002:2009 harmonizované s EU.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost:				cca. 1500 kg/m3

Počáteční tahová přídržnost			≥ 1,0 N/mm2

Tahová přídržnost				≥ 1,0 N/mm2

Tahová přídržnost po působení tepla		≥ 1,0 N/mm2

Tahová přídržnost po zmražení			≥ 1,0 N/mm2

Doba zavadnutí				≥ 1,0 N/mm2 po ne méně než 30 min

Skluz					≤ 0,4 N/mm2

Příčná deformace				≥ 5,0 mm

Doba vytvrzení +23°C, 50% r.v.			=pochůznost/zatížitelnost =24 hod./3 dní

### PLOCHY ULOŽENÍ

Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Strojní omítky 7-14 dní, cementové potěry 21-28 dní, konstrukční betony cca 180 dní. V případě znečištění je nutno použití penetračních nátěrů PEKO nebo KM-penetrace kritického mostu (adhezní můstek). Plochy pod dlažbou vyrovnat samonivelační hmotou (SMV nebo SMV-n) dle vhodnosti použití. Anhydritové potěry nutno nechat vyschnout pod hranici 0,5% rel. vlhkosti. Silně savé podklady nejprve nepenetrovat penetrací „PEKO“ nebo penetrací „KM-kritického mostu“ a nechat vyschnout.

### POSTUP PRACÍ

Vsypat obsah do vody v poměru 7,5 l čisté vody na 25 kg balení rozmíchat vrtačkou cca 500-750 ot./min. se spirálou 85 mm v průměru a 150 mm vysokou po dobu 3 min. Hmota se nechá odstát 5 min. odstát a poté se promíchá ještě jednou po dobu 2 min. pro aktivaci zušlechťujících látek. Pro vlastní zpracování použijeme zubovou stěrku a nanášíme na plochy v celoplošném nanášení. Ke spárováním obkladů a dlažek je možno použít spárovací hmoty FM vodoopudivé a flexibilní v patnácti standardních barvách v šířce 1-20 mm. Při větších plochách dbát na dilatační spáry vyplněné trvale plastickou hmotou. Nářadí se vždy ihned po použití omyje vodou

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 25 kg a 5 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba min. 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti. Obaly vraťte do sběrných dvorů.

### ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Při teplotách pod 5°C a očekávaných mrazech obkladačské práce neprovádět. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyje vodou a mýdlem a pokožku ošetříme emulzivní mastí. Při práci nepít a nejíst. Při vniknutí do očí vypláchnout proudem vody. Při použití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte cca 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### LIKVIDACE OBALU

Likvidovat obaly v souladu se zákonem o odpadech EKOKOM.

OBKLADY				SPOTŘEBA				OZUBENÍ

malá mozaika				1,6-2,2 kg/m2				6-6 mm

dlaždice 15x15				2,4-3,6 kg/m2				8-8 mm

hrubá keramika				3,5-4,2kg/m2				10-10 mm

velkoplošná dlažba				5,0-5,5 kg/m2				12-12 mm

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu platí do vydání nového 						www.tomes-vsh.cz

# Text boxes

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S1

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2

C2TE-S2