Indecorr EXCELENT

Hedvábná disperzní interiérová sněhově bílá barva

Použití:

Je určená pro nátěry zdiva vápenných a disperzních omítkovin, betonů, dřevovláknitých desek a sádrokartonů. Je sněhově bílá s vysokou nyvostí, nejvyšší otěruvzdornost za mokra (dle ČSN EN 13300) třída 1 (velmi vysoká). Vhodná do nejnáročnějších bytových prostor např. dětské pokoje, kuchyně, školy, kanceláře, nemocnice, chodby, atd.

Podklad:

Musí být soudržný, suchý, bez nečistot, prachu, uvolněných částic, výkvět a nátěrů. Spoje sádrokartonů je vhodné přetmelit spárovací a tmelící hmotou. Nové omítky musí být dostatečně vyzrálé vyzrálé. Před použitím interiérové barvy Indecorr Colour je nutno podklad nepenetrovat penetračním nátěrem PEKO.

Ředění:

Ředění se provádí vodou. První nátěr do 20% vody, druhý nátěr do 10% vody.

Zpracování:

Po odstranění nepřilnavých ploch a vyrovnání nerovností sádrou nebo sádrovou stěrkou, napenetrovat 1x nátěrem PEKO. Po zaschnutí (minimálně 6 hodin) provést dva nátěry interiérovou barvou Indecorr EXCELENT dle předepsaného ředění. Nanášení lze provést štětkou, válečkem nebo stříkáním. Barvu je nutné v průběhu aplikace průběžně promíchávat. Druhý nátěr provádět až po dokonalém vyschnutí prvního nátěru (minimálně 6 hodin). Teplota pro nanášení +5 - +25°C.

Technické parametry výrobku:

| Parametr | Zkušební postup | Výsledek | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Přídržnost k betonu | ČSN 73 2577 | 1,31 | MPa |
| Přídržnost k vápenocementovým omítkám | ČSN 73 2577 | 0,40 | MPa |
| Propustnost vodních par – ekvivalentní difúzní tloušťka | ČSN 73 2580 | 0,09 | m |
| Zdravotní a hygienická nezávadnost VOC | Posouzení | Vyhovuje | - |
| Otěruvzdornost za mokra | ČSN EN 13300 | Třída 1 | - |

Spotřeba:

0,1-0,2 kg/m2 na jeden nátěr (záleží na hrubosti podkladu)

Balení:

Dodávky:

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 5 nebo 15 kg. Při balení 5kg na paletě 80ks při 15kg balení 40ks

Skladování:

Skladování v suchém prostředí při teplotě +10°C-+20°C v uzavřeném nepoškozeném obalu. Minimální záruční doba je 24 měsíců.

Barevné odstíny:¨

Základní provedení je ve sněhově bílé barvě, barevné odstíny lze namíchat dle vzorkovníku TOMEŠ

Bezpečnost a hygiena při práci:

Chraňte při práci pokožku rukavicemi, nepijte, nejezte. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Nespotřebovanou barvu a použitý obal odevzdejte na sběrném dvoře.

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

www.tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu do vydání nového