## Technická dokumentace

## SP/1, SP/2, SP/3

# Vrchní vnější a vnitřní omítka

### SP je připravená zušlechtěná silikátová suchá omítka podle EN 988-1 v designu kámen na kámen

### POUŽITÍ:

Pro dekorativní tvorbu fasád s vnějším i vnitřním použitím, jako tvrdá šlechtěná omítka pro tepelně izolační systémy.

### SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

SP je suchá malta ze skupiny malt šlechtěných, vyrobená z vysoce hodnotných písků a zrn, příslušných hydraulických pojidel a přesně sladěných zušlechťovacích látek. Obsahuje mikrovlákna, která zabraňují mikrotrhlinám v omítce. SP je hydrofobní (vodoodpudivá). Vyznačuje se vysokou přídržnost, dobrou zpracovatelností a vysokou vydatností. Nejlépe se zpracovává ručně, ale může být zpracována i vhodnými omítacími nástroji.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pevnost v tlaku:			CS II

Přídržnost:				> 0,2 N/mm2

Objemová hmotnost:			cca. 14 kg/m2

Propustnost vodních par:		< 20μ

Kapilární absorpce:			WO

Mrazuvzdornost:			min. 25 cyklů

Zkoušky materiálů jsou prováděny dle normy EN 998-1

### PODKLAD POD OMÍTKU:

Základ omítky musí být minerální a savý. Omítky podklad musí být bez nečistot jako prachu, uvolněných částic, výklenků a nátěrů- Navazující podmítka se rovnoměrně penetruje penetračním nátěrem Penetol.

### ZPRACOVÁNÍ - RUČNĚ:

Do vody se vsype směs dle vodního součinitele a mísí se po dobu 5 minut. Míchadlem nebo míchačkou rozmíchaná omítková malta musí asi 5 min. zrát k úplnému rozložení zlepšujících látek. Po uzrání se malta ještě jednou promíchá po dobu 1 minuty. Míchají se vždy celé obaly. Tloušťka nanášené omítky odpovídá nejlepšímu zrnu a provádí se hladítkem z nerezové oceli. Ochrana omítky, 24 hodin po aplikaci, před povětrnostními vlivy se provádí dle všeobecných štukatérských pravidel. Omítková struktura se provádí kruhovým stočením polyuretanovým nebo umělohmotným (ABS) hladítkem.

### ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:

Přimíchání cizích přísad a látek není dovoleno. Při teplotách vzduch, podkladu pod +5°C a při očekávaném mrazu se nesmí omítat. Práce se provádějí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožku omyjeme mýdlem a vodou, pokožku ošetříme ochranným hydratačním krémem. Při vniknutí do očí vypláchneme proudem čisté vody a vyhledáme lékařskou pomoc. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchneme ústa vodou a vypijeme asi 2 litry vody. Ve vážných případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti

### DOZOR:

SP ve složení a výrobě podléhá vlastní a cizí kontrole.

### BAREVNÉ ODSTÍNY:

Základní provedení je sněhově bílé barvě. Barevné odstíny nátěrem.

TYP		PRŮMĚR ZRNA		PŘÍDAVEK VODY		PLOCHA OMÍTKY Z 25KG

SP		         1,5 mm			7,0 l				cca. 8,3 m2

SP		           2 mm			7,0 l				cca. 7,8 m2

SP		           3mm			6,8 l				cca. 6,9 m2

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu platí do vydání nového						www.tomes-vsh.cz