## Technická dokumentace

## 3000

# Lepidlo pro zateplovací systémy

### 3000 je suchá malta podle EN 12004, ETAG 004 s velkou adhezní silou a velmi vysokou mrazuvzdorností.

### POUŽITÍ:

Určeno speciálně pro zateplovací systémy na lepení a stěrkování tepelné izolace EPS a MW s možností na lepení obkladů a dlažeb.

### SLOŽENÍ:

Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, obsahující vysoce hodnotná pojiva dle norem  EN – ETAG 004

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost:				cca. 1600 kg/m3

Pevnost v tahu za ohybu			min. 1,0 MPa

Přídržnost					min. 1,0 MPa

Součinitel difúzní vodivosti			8,52 10-12 ± % δ (ps)

Faktor difúzního odporu			23,2 ± 10%μ

Mrazuvzdornost				min. 25 cyklů

Záměsová voda				0,26 l/kg

Zkoušky materiálu jsou prováděny dle norem ČSN v TZÚS

### PLOCHY ULOŽENÍ

Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Musí vykazovat dostatečnou pevnost povrchu a musí být prosty nečistot, které nepříznivě ovlivňují přilnavost tenkých úložných malt, jako jsou např. volné součásti, výkvěty a prach. Spojovací plochy mají mít pevnost v tlaku min. 9 Mpa, potěry na oddělovacích vrstvách vrstva min 30 mm. Nahozené omítky mají mít min. tloušťku 10 mm, jako i hrubé povrchy. Doporučené stáří cementových omítek je 28 dní.

### ZLÁŠTNÍ POKYNY

Toto lepido je vhodné na polystyrén. Při teplotách pod 5°C a při očekávaných mrazech se nesmějí obkladačské a zateplovací práce provádět. Čerstvě nanesená malta se musí před rychlím vysušením chránit. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při použití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti. Obaly lze vrátit do sběrných dvorů.

### DOZOR

3000 a všechny jeho modifikace jsou ve složení a výrobě stále kontrolovány vlastním i cizím dozorem

OBKLADY				SPOTŘEBA				OZUBENÍ

malá mozaika				1,6-2,2 kg/m2				2-3 mm

dlaždice 15x15				2,4-3,6 kg/m2				4-5 mm

hrubá keramika				3,6-4,5 kg/m2				5-6 mm

lepení izolantu				2,8-3,2 kg/m2				dle normy ETA

zateplovací stěrka				3,8-4,2 kg/m2				dle normy ETA

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

J.Švermy 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu platí do vydání nového 						www.tomes-vsh.cz